- 管模外委修复技术要求

- 修复目的：

- 管模使用到后期，内壁产生龟裂，不好拔管，影响机时产量，且生产的管子外观质量差。

- 管模材质性能：

- 1、管模材质为21GrMo10锻件，材质成分如下：

| 成分 | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要求 | 0.16～ 0.22 | 0.20～ 0.40 | 0.20～ 0.40 | ≤ 0.005 | ≤ 0.01 | 2.30～ 2.60 | 0.30～ 0.40 |

- 2、热处理：调质处理 HBB235-270,

- 3、机械性能：抗拉强度：750-850N/mm 、屈服强度>650N/mm、延伸率：>16 % 、断面收缩率>60%。

- 修复方法：

- 1、厂家将旧管模拉走，对内外腔进行车、焊及热处理，管模表面、尺寸满足图纸尺寸要求。

- 2、修复后管模的尺寸精度要求如下：

- （1）管模成品尺寸与公差符合图纸的规定。

- （2）管模未注明的尺寸公差应符合GB/T1804中m级。

- （3）管模跳动公差不大于Ф0.1。

- （4）管模未注明的形位公差应符合GB/T1184中c级。

- 四、需修复管模规格：

- DN500\DN600\DN800\DN1000\DN1200。

- 报价格式：

- 修复方根据自己维修能力，按以下格式进行管模修复报价

| 规格型号 | 类 型 | 管模材质 | 修复后最低 拔管支数 | 报 价 （元/支管） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN500 | 冷模 | 21GrMo10 |  |  |
| DN600 | 冷模 | 21GrMo10 |  |  |
| DN800 | 冷模 | 21GrMo10 |  |  |
| DN1000 | 冷模 | 21GrMo10 |  |  |
| DN1200 | 冷模 | 21GrMo10 |  |  |

- 结算方式为：每支修复后管模的累计拔管支数达到最低拔管支数以上，每支修复后管模的结算金额=实际生产中累计拔管支数*每支管价格。

- 修复方按每拔一支管子多少钱报价，报价含17%增值税，含往返运费。

- 如修复后管模的累计拔管支数低于最低拔管支数，算作管模修复不合格，费用不结算，则修复方免费返修，直到达到最低拔管支数。

- 维修周期要求：1个月

- 结算方式及期限：确保最低拔管支数（冷模）情况下，发票入账三个月后付款（承兑汇票）。