芜湖新兴铸管有限责任公司采购技术标准

铸管用涂衬砂

1   范围

本标准规定了涂衬砂的技术要求及试验方法。

本标准适用于球墨铸铁管及管件涂衬用砂。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。其最新版本适用于本标准。

GB/T 14684  建筑用砂

- 技术要求

| 类别 |  | 砂子标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂衬细砂 | 粒级 | <0.315 | 0.315～0.75 |  | 0.75～1.25 |  | 1.25～2.0 |  | ＞2.0 |  |  |
|  | 一级 | ≤20% |  |  |  |  |  |  | ≤1% |  |  |
|  | 二级 | 20%-25% | <0.315的细砂在20%-25%，以20%为基准每上升1%扣3元/吨。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三级 | 25%-30% | <0.315的细砂在25%-30%，以25%为基准每上升1%扣10元/吨。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞2.0的细砂在1%-5%，可让步接收，每上升1%扣2元/吨。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 不合格 | <0.315的细砂超过30%退货（如出现为保障生产，必须使用不合格沙子的情况，按20%价格结算）。 ＞2.0的细砂超过5%退货（如出现为保障生产，必须使用不合格沙子的情况，按30%价格结算）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涂衬中砂（水冷中大线） | 粒级 | ＜0.75 | 0.75～1.18 | 1.18～2.0 |  |  | 2.0～2.5 |  | ＞2.5 |  |  |
|  | 一级 | ≤30% |  |  |  |  |  |  | ≤5% |  |  |
|  | 二级 | 30%-35% | <0.75的中砂在30%-35%，以30%为基准每上升1%扣3元/吨。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三级 | 35%-40% | <0.75的中砂在35%-40%，以35%为基准每上升1%扣10元/吨。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞2.5的中砂在5%，可让步接收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 不合格 | <0.75的中砂超过40%退货（如出现为保障生产，必须使用不合格沙子的情况，按35%价格结算）。 ＞2.5的中砂超过5%退货（如出现为保障生产，必须使用不合格沙子的情况，＞2.5的中砂在5%-10%，以,5%为基准每上升1%扣5元/吨；＞10%的按35%价格结算）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涂衬粗砂 | 粒级 | ＜0.75 | 0.75～1.25* |  |  | 1.25～3.0* |  | 3.0～4.0 |  | ＞4.0 |  |
|  | 一级 | ≤25% | ≥20% |  |  | ≥40% |  | 3-15% |  | ≤1% |  |
|  | 二级 | 25-30% | ＜0.75的粗砂在25-30%，以25%为基准每升高1%扣3元/吨。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三级 | 30-35% | ＜0.75的粗砂在30-35%，以30%为基准每升高1%扣10元/吨。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞4.0的粗砂在1-2%，可以让步接收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 不合格 | ＜0.75的粗砂超过35%退货；3.0～4.0的粗砂超出或低于3-15%区间的，按照1%扣5元/吨；＞4.0的粗砂超过2%退货。 <0.75 的粗砂超过35%退货（如出现为保障生产，必须使用不合格沙子的情况，按30%价格结算）。 ＞4.0 的粗砂超过2%退货（如出现为保障生产，必须使用不合格沙子的情况，＞4.0 的粗砂在1%-2%，以2%为基准每上升1%扣5 元/吨；＞5%的按30%价格结算）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含泥量 |  |  | 供应商均应提供水洗砂；含泥量<0.5%，含泥量0.7%以内以0.5%为基准每上升0.1%扣3元/吨。超出0.7%不予结算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含水量 |  |  | 化验含水量>2%的按照过磅量进行扣款。卸车时滴水加扣300公斤；流水加扣600公斤；有明水900公斤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  | 1.以上扣款标准累计计算； 2.涂衬粗砂中带“*”的中间粒度只作为参考，不作为合格与否判定，不进行扣款。 3.含水量不作为涂衬砂合格与否判定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4、检验方法

4.1、涂衬用砂的取样、粒度、含泥量及有机杂质应符合GB/T 14684的规定。

4.2、含水量测定时，称取试样500g，放于瓷盘中，置于105℃恒温的烘箱中烘干直至恒重，冷却至室温，称量。

5、接收及存贮

5.1、供应涂衬砂到指定仓储地点。

5.2、入仓涂衬砂，不同规格分类存放；存贮仓周围清理干净，避免杂物污染。