低氮增碳剂质量标准技术统一平台

- 范围

- 本标准规定了炼钢低氮增碳剂的采购标准、让步接受条件、不合格处理及送货要求。

- 技术要求

- 2.1检验项目

- FC%；St.d%；H2O%；N%；粒度

- 2.2检验标准

- FC≥98%；St.d≤0.05%；H2O≤0.5%；N≤300ppm；粒度：1～5mm；小于1mm的比例≤5%；大于5mm的比例≤1%

- 2.3让步接受条件

- FC≥96%；St.d≤0.15%；H2O≤0.7%；N≤400ppm；小于1mm的比例≤7%；大于5mm的比例≤2%

- 2.4不合格处理

- 1、FC超出标准在让步接收范围内，97%≤C＜98%间，每下降0.1%，合同价格降0.5%;96%≤C＜97%间，每下降0.1%，合同价格降1%；超出让步范围原则上退货或改判为普通增碳剂结算。

- 2、St.d超出标准在让步范围内，每上升0.01%，合同价格降0.5%；超出让步退货或改判普通增碳剂结算。

- 3、0.5%＜H2O≤0.7%，每增加0.1%，合同价格降2%，H2O＞0.7%，作退货处理。

- 4、N超出标准在让步范围内，300ppm<[N]≤400ppm，每上升1ppm，合同价格降0.1%，超出400ppm（0.04%），按拒收或普通增碳剂结算。

- 5、粒度超出标准在让步范围内，按超出部分扣吨。超出让步退货或按超出吨位双倍扣吨

- 3.其他要求

- 3.1包装要求：内小袋重量15±0.2KG。四层包装，做好防潮措施，吨袋包装外层和小袋包装外层为编织袋，吨袋包装内层和小袋包装内层为厚塑料袋。塑料袋具有一定强度，保证质量，不易刺破，起到防潮效果，吨袋内膜要求扎口。吨袋包装袋上必须注明物资名称、生产厂家、包装重量、生产日期等信息，小包装袋上必须注明物资名称、重量等信息。如包装重量发生变化，提前通知供货厂家并进行调整。大袋包装重量为600公斤包装。包装袋供方不回收。包装不符合要求的按200元/袋落实考核。

- 3.2包装吨袋质量必须保证，如果因为吨袋质量问题导致在卸货过程中出现漏料、撒料的情况，全部责任由供方承担。

- 4.送货要求

- 进厂卸货服从我方管理。

- 5.卸货地点

- 低氮增碳剂卸至炼钢部库房。

炼钢部

2021年6月15日